|  |
| --- |
|  |

**ООО « Росимпорт Торговый Дом »**

Адрес: 141315 Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Зубачевская,

д. 11А, офис № 4

Тел./Факс:(495) 66-004-08, (499) 519-64-19, 8-926-155-16-27

E-mail: 66-004-08@mail.ru

Наш сайт: <http://rosimp-td.ru/>

**СЕРТИФИКАТ**

**(Технические характеристики)**

**Лента конвейерная резинотканевая абразивостойкая.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТИП ЛЕНТЫ и УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | 400EP400/3 4/2 OIL |
| 2 | Прочность ленты, Н/мм | 400 |
| 3 | Ширина ленты, мм | 400 |
| 4 | Толщина ленты, мм | 9,5 |
| 5 | Толщина резиновых обкладок, мм  рабочая  нерабочая | 4  2 |
| 6 | Относительное удлинение при нагрузке 10% от разрывной, не более | 1,7 |
| 7 | Тип резины наружных обкадок | Маслостойкая |
| 8 | Стойкость к идустриальным и растительным маслам, животным жирам. | хорошая |
| 9 | Абразивостойкость, мм3 | 170 |
| 10 | Количество тканевых прокладок | 3 |
| 11 | Тип ткани тканевых прокладок | ЕР полиэфир-полиамидная |
| 12 | Интервал рабочих температур, оС | -35+60 |
| 13 | Соответствие стандарту | DIN 22102, Германия |
| 14 | Прочность связи между элементами конструкции, Н/ мм, не менее  - между рабочей резиновой обкладкой и каркасом  - между прокладками | 4,0  4,5 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**ООО « Росимпорт Торговый Дом »**

Адрес: 141315 Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Зубачевская,

д. 11А, офис № 4

Тел./Факс:(495) 66-004-08, (499) 519-64-19, 8-926-155-16-27

E-mail: 66-004-08@mail.ru

Наш сайт: <http://rosimp-td.ru/>

**СЕРТИФИКАТ**

**(Технические характеристики)**

**Лента конвейерная резинотканевая абразивостойкая.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТИП ЛЕНТЫ и УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | 300EP630/4 4/2 Y (К) |
| 2 | Прочность ленты, Н/мм | 630 |
| 3 | Ширина ленты, мм | 300 |
| 4 | Толщина ленты, мм | 10,0 |
| 5 | Толщина резиновых обкладок, мм  рабочая  нерабочая | 4  2 |
| 6 | Относительное удлинение при нагрузке 10% от разрывной, не более | 1,7 |
| 7 | Тип резины наружных обкадок | абразивостойкая |
| 8 | Абразивостойкость, мм3 | 150 |
| 9 | Количество тканевых прокладок | 4 |
| 10 | Тип ткани тканевых прокладок | ЕР полиэфир-полиамидная |
| 11 | Прочность связи между элементами  конструкции, Н/мм  между слоями, не менее | 4,5 |
| 12 | Соответствие стандарту | DIN 22102, Германия |
| 13 | Назначение | Норийная лента для ковшовых элеваторов |